Оценка прочности соединений из алюминиевых сплавов

Основным преимуществом соединений из алюминиевых сплавов является высокая удельная прочность (отношение расчётного сопротивления к объёмной массе)

Сохранение свойств при пониженной температуре (ударной вязкости) обеспечивается явлением криогенного упрочнения: при контакте с кислородом, водородом и гелием коэффициент прочности с понижением температуры становится больше.

Коррозионная стойкость алюминиевых сплавов также является преимуществом, что позволяет эксплуатировать строительные объекты в коррозионных средах и сократить финансовые затраты на техническое обслуживание объектов.

Недостаток – низкий модуль упругости ( в 3 раза ниже чем у стали), высокий коэффициент температурного расширения, высокая чувствительность к надрезу.

Модуль упругости — физическая величина, характеризующая способность твёрдого тела (материала, вещества) сопротивляться упругой деформации при приложении к нему силы.

Соединения из алюминиевых сплавов требуют более тщательной подготовки к сварке, чем соединения из других материалов.

Подготовка включает в себя несколько этапов:

Очистка поверхности от загрязнений: масел, грязи, краски, ржавчины. Это поможет избежать дефектов сварного шва.

Обезжиривание всех свариваемых деталей и присадочного материала с помощью любого подходящего растворителя.

Удаление окисной плёнки механическим или химическим методом. Окисная плёнка удаляется с помощью металлических щёток. 24

Удаление влаги с помощью лёгкого предварительного прогрева. 2

Предварительный прогрев массивных деталей для снижения вероятности образования горячих трещин.

Для плавного сопряжения элементов перед сваркой рекомендуется выполнить разделку кромок деталей, то есть придать им нужную форму и угол скоса.

Рекомендуемые сплавы к ответственным изделиям АМц, АМг.

Дюралюмины не рекомендуются из-за снижения прочности в околошовной зоне (треб ТО).

Дюралюмины — собирательное обозначение группы высокопрочных сплавов на основе алюминия с добавками меди, магния и марганца.

Силумины (с кремнием) не рекомендуется из-за образования в сварном шве включений, которые являются концентраторами напряжений.

Это связано с окислительной активностью алюминия и кремния, из-за которой при нагреве на поверхности соединяемых элементов образуется оксидный слой, мешающий соединению. Поэтому сварка силумина выполняется в аргоновой среде, которая предотвращает контакт сплава с атмосферным кислородом.

Общее правило проектирования –принимать минимально необходимое количество и минимальные размеры сварных швов, соединение проводить в стык, угловые сопряжения в крупногабаритных конструкциях не рекомендуется осуществлять через тавры, уголки или профили с рёбрами и утолщениями с разделкой кромок под сварку, так как это увеличивает массу наплавленного металла.